## Slide 1: Нанотехнологии, которые тихо изменили наш мир
Гольдт И.В., Раскина М.В.

## Slide 2: Нанотехнологии – что это?
Строение лап геккона (K.Autumn, et al. American Scientist, 2006, 124)

## Slide 3
1 нм = 10-9 м
Термин «нанотехнология»: Норио Танигучи,1974 г.
Нобелевская премия за созданный в 1981 г. первый туннельный микроскоп: Г.Биннинг, Х.Роер (лаборатории IBM, Цюрих)
Углеродные нанотрубки: C.Ииджима (Nature), 1991 г.
Нобелевская премия по химии (фуллерены): Р.Смолли, Р.Керл, Х.Крото, 1996 г.

## Slide 4: Нанотехнологии – что это?
данный термин в настоящее время не имеет единого, признаваемого всеми определения
Под термином «нанотехнологии» мы будем понимать совокупность технологических методов и приемов, используемых при изучении и производстве материалов, которые:
включают целенаправленный контроль и управление строением, химическим составом и взаимодействием составляющих их отдельных элементов с размерами порядка 100 нм и меньше (как минимум по одному из измерений),
и приводят к улучшению, либо появлению дополнительных эксплуатационных и/или потребительских характеристик и свойств получаемых продуктов.

## Slide 5: Нанотехнологии вокруг нас
Стирол-акриловые и акриловые дисперсии представляют собой коллоидные растворы полимерных частиц в водной фазе; предназначены для использования в различных типах ЛКМ, пропиточных составах, клеях, добавках для бетона и являются универсальным продуктом с широким спектром применения.
Комплекс основных свойств водно-полимерных дисперсий (проникающая и пленкообразующая способности, адгезионная прочность, водопоглощение) определяется размером частиц. Водно-полимерные дисперсии (акриловые, стирол-акриловые) с диаметром частиц до 100 нм обладают более низкими минимальными температурами пленкообразования и высоким блеском пленки.
Лакокрасочная продукция (1/2)

## Slide 6: Нанотехнологии вокруг нас
Уникальные рецептуры дисперсий (количество катализатора, эмульгатора и др.) и технологии их стабилизации позволяют получать водно-полимерные дисперсии с заданным размером частиц (d = 65, 80, 100, 150 нм) в пределах ±20 нм
Лакокрасочная продукция (2/2)
Распределение частиц полимера по размеру для стирол-акриловой дисперсии
Электронные микрофотографии дисперсий

## Slide 7: Нанотехнологии вокруг нас
Методом химического осаждения из паровой фазы на горячем конце производится диффузионно-термическое упрочнение поверхности стеклянной тары. При разложении монобутил-трихлорида олова на поверхности стекла образуется упрочняющий тонкий слой оксида олова толщиной 10-40 нм.
t surf = 600°C
С4H9SnCl3 + O2 (изб.) → SnO2 + CO2 + H2O + HCl
Образующееся оксидно-металлическое покрытие определяет прочностные свойства стеклянной бутылки. Слой оксида олова толщиной 10-40 нм обеспечивает сопротивление гидростатическому давлению до 16 атм, что соответствует требованиям российских и международных стандартов.
Производство стеклянных бутылок (1/2)

## Slide 8: Нанотехнологии вокруг нас
Микрофотографии слоя стекла без покрытия и с покрытием SiO2 :
На рисунке слева: черное - скол стекла, серое – поверхность стекла, уходящая в перспективу. Приповерхностный слой составляет ≈600 нм.
На рисунке в центре: внизу до белого слоя – скол стекла, черная полоса – приповерхностный слой (≈600 нм), белое и выше – поверхность стекла, уходящая в перспективу. Точечки на поверхности - частицы оксида олова (10-40 нм), «булыжники» - оксид олова, выросший на микродефектах стекла.
На рисунке справа: пример из литературы Large scale F-doped SnO2 coating on glass by spray pyrolysis, Thin Solid Films, 496, 1 (2006) 117-120
Производство стеклянных бутылок (2/2)

## Slide 9: Нанотехнологии вокруг нас
Необходимые свойств стали достигаются за счет ее микролегирования карбонитридообразующими элементами: Ti, Nb, V, Al и др.
Добавки данных элементов в сталь приводят к образованию дисперсных наноразмерных (10-25 нм) частиц карбидов, нитридов и карбонитридов, которые влияют на её механические свойства путем дисперсионного упрочнения и торможения роста зерна аустенита и феррита.
Оптимизация микролегирующих и модифицирующих добавок в сочетании с термомеханической обработкой позволяют на 200-500 Мпа повысить прочность стали при сохранении пластических свойств (более в 2 раза относительно базового уровня технологии).
Стальная арматура

## Slide 10: Нанотехнологии вокруг нас
Использование модификаторов на основе монтмориллонита позволяет создавать современные композиционные наноструктурированные полимеры, армированные базальтовыми волокнами, с улучшенными физико-химическими характеристиками - огне- и термостойкостью, долговечностью и др.
Введение до 3% наночастиц глины (50-100 нм) позволяет увеличить кислородный индекс до 46 (материал становится трудногорюч) и тем самым препятствовать процессу деструкции полимерной матрицы.
Базальтопластиковая арматура

## Slide 11: Нанотехнологии вокруг нас
Углепластик имеет невероятно широкую сферу применения благодаря высоким физико-механическим свойствам и легкому весу.
Углеродные материалы и изделия из них можно встретить в самых разнообразных отраслях промышленности:
Авиации
строительных материалах
автомобилестроении
товарах народного потребления
и др.
В проекте Боинг 787 Dreamliner 50% используемых материалов приходится на композиционные материалы на основе углепластиков.
Углепластики (1/2)
Chart: 
| композиты на основе УВ | алюминиевые сплавы | титановые сплавы | стали | прочие
Продажи | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.05

## Slide 12: Нанотехнологии вокруг нас
Углепластики (2/2)
Углепластик – это композиционный материал состоящий из полимерной основы и армирующего углеродного волокнистого наполнителя.
Углеволокно – наноматериал, его механические характеристики напрямую зависят от размеров углеродных кристаллитов в волокне. Кроме этого обычно проводят наномодификацию полимерного связующего, используемого при получении композита, что позволяет существенно увеличить термостойкость, прочность и упругость (до 25 %):
Модификация связующих на основе эпоксидных смол полиимидными олигомерами (размер образующихся частиц 5-15 нм).
Наполнение связующих на основе эпоксидных смол наночастицами Ni, W.

## Slide 13: Нанотехнологии вокруг нас
Производство мембран для очистки воды возможно только за счет применения нанотехнологий: поверхностный слой мембраны формируется из близко расположенных глобул диаметром от 10 до 20 нм. Под ним располагается промежуточный слой, состоящий из случайно ориентированных сферических частиц и пустот между ними размером до 80 нм.
Ультрафильтрационные мембраны используются для удаления частиц (высокомолекулярные органические вещества или агрегаты молекул), имеющих размер до 0,01 мкм (10 нм).
Нанофильтрационные мембраны используются для удаления из воды солей (0,1–5 нм). В отличии от обратного осмоса в воде сохраняются требуемые органолептические свойства без искусственной минерализации.
Мембраны для очистки воды

## Slide 14: Нанотехнологии вокруг нас
При добавлении силикатной наноглины (ММТ) в полимерную пленку существенно повышаются барьерные свойства упаковочного материала, что позволяет сократить технологический процесс, сохранив необходимые свойства продукции
Упаковочные материалы

## Slide 15
Спасибо за внимание!